产品名称：气体法固体孔隙率测试仪 产品型号：HAD-MD2 气体法固体孔隙率测试仪 型号：HAD-MD2 采用全不锈钢金属管路，是利用气体膨胀法检测发泡材料、硬质泡沫、岩心、金属等材料的开孔率、闭孔率、切孔校正开孔率、切孔校正闭孔率的全自动分析仪器，仪器主要应用于保温材料、隔音材料，金属材料、石油勘探等行业，可测试聚氨酯泡沫、酚醛泡沫、岩心、金属块、土壤块等物质。该仪器采用内置控制系统，仪器各项功能均可通过触摸屏操作实现。 HAD-MD2质泡沫塑料开闭孔率仪性能参数 主要功能：开闭孔率、孔隙率（对块状材料，如发泡材料、岩心、金属元件等），符合GB/T 10799-2008，ASTM D6226-2005，ISO4590：2002； 真实体积（各类无挥发性、无腐蚀性的固体、液体，含闭孔）； 测试精度：准确性误差≤±0.02%，重复性误差≤0.02%，分辨率：0.0001g/cm3； 压力范围：100KPa-200KPa。用户可自由设置最大压力，以降低压力使分析样品变形所带来的误差； 压力精度：高精度进口硅薄膜电容式压力传感器,精度达实际读数的 0.15％,优于全量程的 0.15％； 测试速度：5-10min完成整个测试过程； 测试范围：可以测定发泡材料、金属材料、岩心等物质的开闭孔率； 样 品 管：标配26*26*51mm规格样品管（依据国标GB/T10799-2008要求制作）；适用于尺寸为按照标准制作的25*25*50mm的长方体样品测试，可有效利用样品池空间，减少因空间利用率过小导致的测量误差； 测试气体：40升高纯氦气，纯度≥99.999%；氮气等其它气体可选； 核心配件：原装进口阀门及硅薄膜压力传感器； 数据处理：内置数据处理软件，无需电脑，功能完善，操作简单，可保存历史测试记录，通过U可随时导出测试数据； 尺寸：长：560mm；宽：350mm，高：400mm；净重：20kg HAD-MD2技术特点 内置微电脑触屏操作系统，测试过程中无需人为操作，测试结束后自动显示测试数据；无需连接电脑，完全避免因电脑问题导致的仪器运行错误，提供更安全，更便捷的操作方式； 不同体积样品管直接作为样品测试腔，可有效利用测试腔体积，能明显提高测试精度，不同体积的样品管可以同时满足微体积和大体积装样的需求，以达到提高测试精度的目的； 原装进口气动阀，无发热问题，从根本上保证了测试系统理想的恒温效果； 全不锈钢硬密封集装式管路，阀门与阀门之间无管路接头，减少漏气点，温度场均匀，不锈钢密封管路，使用寿命是PU管的100倍，漏气率低于10-10Pa*m3/s； 仪器在运行过程中，自动对气路系统进行气密性检查，自动判断基准腔和样品管有无漏气，保证了测试结果的准确性； 独创的数据计算方式，完全避免因系统硬件工作时引起的气体体积变化和环境变化对测试结果的影响，可有效提高测试精度； 通过操作界面的控制单元，可以控制仪器各硬件的动作，有助于操作人员了解仪器的工作原理，并在仪器发生故障时，及时发现故障点，方便后续的检查维修； 测试完成后系统自动恢复常压，防止拆装样品管时引起样品飞溅； 简约美观的图形化操作界面，简单易学，操作人员可在短时间内熟练操作，各个测试流程真人语音提示； 可保存测试结果，可随时查阅历史测试数据，通过U盘； 测试原理:采用阿基米德原理--气体膨胀置换法，利用小分子惰性气体（He或者N2）作为介质，通过理想气体状态方程：PV=nRT计算测试腔内样品所排开的气体体积，从而精确测量样品的真实体积（含闭孔），再根据材料外观体积、发泡前体积可计算出开闭孔率. 气体膨胀置换法是以气体取代液体测定样品所排开的体积. 此法可避免浸液法中由于样品溶解造成的测试误差，具有不损坏样品的优点。因为气体能渗入样品中极小的孔隙和表面的不规则孔隙，因此测出的样品体积更接近样品的真实体积，从而可以用来计算样品的开闭孔率.